АКТ ВЫБРАКОВКИ КАНАТНЫХ СТРОП №______

Настоящий акт составлен в том, что данный(е) строп(а) непригоден, изымается и подлежит утилизации.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ: __________________________________________________________________________

УЧАСТОК: ________________________________________________________________

ПРИЧИНА ВЫБРАКОВКИ (НУЖНОЕ ВЫДЕЛИТЬ МАРКЕРОМ)

| №1 | Отсутствие или нечитаемость маркировочной бирки. |
| --- | --- |
| №2 | Износ проволок наружного слоя каната > 40 % их диаметра. |
| №3 | Уменьшение диаметра каната: ≥ 7 % для обычных канатов, ≥ 3 % для некрутящихся канатов, ≥ 10 % при внутренней коррозии или разрушении сердечника. |
| №4 | Превышение числа оборванных проволок на контрольных длинах (3 d, 6 d и 30 d), по таблице норм ФНП (их число снижается вдвое при износе более 30 %) |
| №5 | Разрушение или выдавливание сердечника каната. |
| №6 | Торчащие проволоки более ½ диаметра каната в зоне заплетки или оконцевания. |
| №7 | Деформации и износ оконцеваний (коушей, втулок): трещины любого размера, уменьшение толщины металла втулок/коушей > 15 %. |
| №8 | Волнистость («кордаж») каната — спиральная деформация, выходящая за пределы 1,08 d (по направлению свивки) или 1,33 d (против свивки). |
| №9 | Проскальзывание или смещение каната в местах оконцевания (зажимах, заплетках). |

ПЕРЕЧЕНЬ СТРОП ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫБРАКОВКЕ

| № | № СГЗП | Изготовитель | Наименование СГЗП | Дата выбраковки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | StropExpert | Строп канатный 4СК 6.3т 6м |  |
|  |  | StropExpert |  |  |
|  |  | StropExpert |  |  |
|  |  | StropExpert |  |  |
|  |  | StropExpert |  |  |
|  |  | StropExpert |  |  |
|  |  | StropExpert |  |  |

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

| № | Ф.И.О. | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ (Ф.И.О):_______________________________________

ПОДПИСЬ:______________________________ ДАТА:_______________________2025 г.

*СГЗП – съемное грузозахватное приспособление